**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - НОМЕНКЛАТУРА (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на работно облекло за КЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД | Наименование | Технически характеристики | Мерна Единица | Прогнозно Количество  | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Други изисквания |
| 1 | 122339122340122341122342122343122344122345 | Фланелка дълъг ръкав | Тъкан- трико;Състав на тъканта – 100% памук;Плетка-еднолицева;Специфична площна маса- 210 g/m2 +/-5%;Изменение на размерите при пране на 90° и сушене в % - максимум 7 % по основа и 4 % по вътък;Свободен и хидролизиран формалдехид в mg/kg – да отсъства;рН на воден извлек – 4,8 и 7,5;Хигроскопичност – влагопоглъщане- минимум 10%;Хигроскопичност – влагоотдаване- минимум 45%;Цвят- бял(Pantone White)**Конструкция:**Фланелка дълъг ръкав с кръгло деколте и бие щрик. Ръкавът да е прикачен с бие щрик. Схема на конструкцията на фланелка дълъг ръкав е посочена в т. 2 - Конструкция на фланелка дълъг ръкав, бяла, КЗ, скица 1, на стр.1, Приложение 3Фланелката се конфекционира, както следва:- с биетарка – на биетата на фланелката;- с покривна машина за подгъвите;- с оверлог за затваряне и съединяване на всички шевове.Размерите на фланелка дълъг ръкав са посочени в т.1 – Размери на фланелка дълъг ръкав, бяла, КЗ, таблица 1,стр.1, Приложение 3;Фирмен знак и надпис „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са посочени в т.3-Образец на фирмен знак и надпис, скица 2, на стр.2, Приложение 3. | Бр. | 23 800 | OЕКО-Tex ® Standard 100 за II-ри клас на продуктите. | Използват в се като долно бельо съвместно с гащеризон. Следва да предпазват от замърсяване в качеството си на работно облекло. |
| 2 | 122332122333122334122335122336122337122338 | Фланелка къс ръкав | Тъкан- трико;Състав на тъканта – 100% памук;Плетка-еднолицева;Специфична площна маса- 210 g/m2 +/-5%;Изменение на размерите при пране на 90° и сушене в % - максимум 7 % по основа и 4 % по вътък;Свободен и хидролизиран формалдехид в mg/kg – да отсъства;рН на воден извлек – 4,8 и 7,5;Хигроскопичност – влагопоглъщане- минимум 10%;Хигроскопичност – влагоотдаване- минимум 45%;Цвят- бял(Pantone White)**Конструкция:**Фланелка къс ръкав с кръгло деколте и бие щрик. Ръкавът да е прикачен с бие щрик. Схема на конструкцията на фланелка къс ръкав е посочена в т. 2- Конструкция на фланелка къс ръкав, бяла, КЗ, скица 1, на стр.1, Приложение 4.Фланелката се конфекционира, както следва:* с биетарка – на биетата на фланелката;
* с покривна машина за подгъвите;
* с оверлог за затваряне и съединяване на всички шевове.

Размерите на фланелка къс ръкав са посочени в т.1 – Размери на фланелка къс ръкав, бяла, КЗ, таблица 1,стр.1, Приложение 4;Фирмен знак и надпис „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са посочени в т. 3-Образец на фирмен знак и надпис, скица 2, на стр.2, Приложение 4. | Бр. | 39 600 | OЕКО-Tex ® Standard 100 за II-ри клас на продуктите. | Използват в се като долно бельо съвместно с гащеризон. Следва да предпазват от замърсяване в качеството си на работно облекло. |

 Забележка:

 Количествата по размери са посочени в Приложение 2 – Количествена таблица