**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - НОМЕНКЛАТУРА (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на работно облекло за КЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД | Наименование | Технически характеристики | Мерна Единица | Прогнозно Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Други изисквания |
| 1 | 122339  122340  122341  122342  122343  122344  122345 | Фланелка дълъг ръкав | Тъкан- трико;  Състав на тъканта – 100% памук;  Плетка-еднолицева;  Специфична площна маса- 210 g/m2 +/-5%;  Изменение на размерите при пране на 90° и сушене в % - максимум 7 % по основа и 4 % по вътък;  Свободен и хидролизиран формалдехид в mg/kg – да отсъства;  рН на воден извлек – 4,8 и 7,5;  Хигроскопичност – влагопоглъщане- минимум 10%;  Хигроскопичност – влагоотдаване- минимум 45%;  Цвят- бял(Pantone White)  **Конструкция:**  Фланелка дълъг ръкав с кръгло деколте и бие щрик. Ръкавът да е прикачен с бие щрик. Схема на конструкцията на фланелка дълъг ръкав е посочена в т. 2 - Конструкция на фланелка дълъг ръкав, бяла, КЗ, скица 1, на стр.1, Приложение 3  Фланелката се конфекционира, както следва:  - с биетарка – на биетата на фланелката;  - с покривна машина за подгъвите;  - с оверлог за затваряне и съединяване на всички шевове.  Размерите на фланелка дълъг ръкав са посочени в т.1 – Размери на фланелка дълъг ръкав, бяла, КЗ, таблица 1,стр.1, Приложение 3;  Фирмен знак и надпис „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са посочени в т.3-Образец на фирмен знак и надпис, скица 2, на стр.2, Приложение 3. | Бр. | 23 800 | OЕКО-Tex ® Standard 100 за II-ри клас на продуктите. | Използват в се като долно бельо съвместно с гащеризон. Следва да предпазват от замърсяване в качеството си на работно облекло. |
| 2 | 122332  122333  122334  122335  122336  122337  122338 | Фланелка къс ръкав | Тъкан- трико;  Състав на тъканта – 100% памук;  Плетка-еднолицева;  Специфична площна маса- 210 g/m2 +/-5%;  Изменение на размерите при пране на 90° и сушене в % - максимум 7 % по основа и 4 % по вътък;  Свободен и хидролизиран формалдехид в mg/kg – да отсъства;  рН на воден извлек – 4,8 и 7,5;  Хигроскопичност – влагопоглъщане- минимум 10%;  Хигроскопичност – влагоотдаване- минимум 45%;  Цвят- бял(Pantone White)  **Конструкция:**  Фланелка къс ръкав с кръгло деколте и бие щрик. Ръкавът да е прикачен с бие щрик. Схема на конструкцията на фланелка къс ръкав е посочена в т. 2- Конструкция на фланелка къс ръкав, бяла, КЗ, скица 1, на стр.1, Приложение 4.  Фланелката се конфекционира, както следва:   * с биетарка – на биетата на фланелката; * с покривна машина за подгъвите; * с оверлог за затваряне и съединяване на всички шевове.   Размерите на фланелка къс ръкав са посочени в т.1 – Размери на фланелка къс ръкав, бяла, КЗ, таблица 1,стр.1, Приложение 4;  Фирмен знак и надпис „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са посочени в т. 3-Образец на фирмен знак и надпис, скица 2, на стр.2, Приложение 4. | Бр. | 39 600 | OЕКО-Tex ® Standard 100 за II-ри клас на продуктите. | Използват в се като долно бельо съвместно с гащеризон. Следва да предпазват от замърсяване в качеството си на работно облекло. |

Забележка:

Количествата по размери са посочени в Приложение 2 – Количествена таблица